GUIA TÉCNICO PARA PROCESSAMENTO DE SSM – SUPERFÍCIE SÓLIDA MINERAL

1.COLAGEM

  - A cor do adesivo deve ser  de acordo com a cor da placa.

  - As peças a serem coladas devem ser limpas, removendo todos os

riscos de  lápis ou marcas de dedos, limpar com álcool para remover a

umidade e colar sem ter pó no local.

  - A quantidade dos dois componentes é importante para o

endurecimento correto.

1.4  Preparo do adesivo:

    - Verifique se encontra-se em boas condições (se não está duro ou

vazando e se tem todos os componentes).

1.4.2   Corte com um estilete a ponta da embalagem .

1.4.3   Abra a tampa do componente principal e  despeje no catalisador.

1.4.4   Tampe com a tampa sobressalente.

1.4.5   Misture.

    - Corte nova tampa e aplique a mistura uniformemente, nunca deixando

falhas, no período máximo de 5 (cinco) minutos. Não ter contato direto

com a pele, sempre com o uso de luvas de polietileno.

    - Aguardar a secagem mínima entre 45 minutos à 1 hora para a

remoção.

2.EMENDAS

2.1  Reforçar a parte de baixo, com tiras de 5 cm e inclinação  de 45°

chanfrados. (fig. 2.1)

  - As emendas devem ser evitadas em locais próximas de fontes de

calor.

Figura2.1      2.3      Deslocar as emendas das quinas.

  - A emenda tem que ser alinhada e nivelada.

  - Não fazer emendas em ângulos.

Figura  2.3/ 2.4/ 2.5

2.6      A emenda tem que ser tupiada, lisa e sem fissura.

2.7      Emendas Gêmeas é tupiar as duas placas juntas fazendo o

encaixe perfeito.

  - Utilize uma fita adesiva embaixo da emenda para que fique isolada

da  bancada. (fig.2.8 a)

  - Para a união da emenda, cole cubos de Superfície Sólida Mineral

(SSM), com cola quente e junte com o sargento. (fig. 2.8 b/c)

2.10   Após a secagem do adesivo ( 45 minutos à 1 hora), lixe o

excesso com lixadeira de cinta (procurando evitar o aquecimento

excessivo para que não haja o descolamento),ou remova com

plaina de mão.  ( fig 2.8 d)

Figura

a

b                                                                                               d

c                                                                                               e

- BORDAS – TIPO SAIA / BANDEIRA e REENGROSSADA

### 3.0  Borda Tipo Saia / Bandeira

  - Na Borda tipo saia,  onde vai ser aplicada, a placa deve ser

tupiada em baixo tornando regularizada para a colagem.

  - Para a colagem, usar blocos de guia. Aplicar com cola quente

para    ajudar o alinhamento da colagem.

  - Fixar com grampos ou sargento.

  - Depois de colada a saia, colar tira para reforço e triângulo para

esforços mecânicos.

### 4.   BORDAS TIPO REENGROSSADA

  - Deve ser lixada a parte inferior da placa (lixa grossa n° 80),

bem como a tira de reengrosso , tornando a área de contato com maior rugosidade.

  - Esse tipo de borda torna mais resistente o apoio da peça.(2.8e)

4.3      Para ambos os casos, tupiar o excesso da colagem e lixar.

4.4     As quinas devem ser feitas com blocos inteiros de 10 cm ou

termomoldados.

5.   FRONTÕES  -  Tipo Reto e Hospitalar

#### 5.1  Tipo Reto

Uma tira de uma altura variável colada com silicone na parede a partir

da base. Aplicar cola quente ou cola ssm.

## 5.2   Tipo Hospitalar

Requer duas colagens. Tupiar a placa para encaixe de uma  tira que

deve ser colada e fresada em formato ½ cana, conforme figura abaixo.

6.  CUBAS

  - Para fixar cuba de Inox na placas de Superfície Sólida  Mineral (SSM),

faça um recorte do tamanho desejado, dê acabamento (lixar etc.)

depois do recorte feito, colar a cuba com silicone e aplicar reforços

(coloca peso sobre a colagem para fixar bem).

  - Para cubas em Superfície Sólida Mineral (SSM), abra um recorte

menor que o tamanho da cuba, cole a cuba com adesivo conforme as

especificações de colagem, depois tupia com fresa de rolamento e

curvatura desejada.

## 7. RECORTES DE FOGÃO

  - Todas as esquinas devem ser arredondadas.

  - A abertura do fogão tem que ser reforçada e protegida com  fita

isolante  térmica e fita aluminizada. (ex. nomex ® ).

  - O reforço do fogão deve ser quadrado nos cantos e chanfrado,

semelhante aos feitos com engrossos de quinas. (figura a )

  - Todo o recorte tem que ser lixado eliminando fissuras.

7.5    Recortes para grandes fogões com forno, devem ter junta de dilatação

(emendadas com silicone). (figura b)

## 8. LIXA PARA POLIMENTO

  - Todas a peças, tampos e aplicações verticais em Superfície Sólida

Mineral (SSM) devem ser lixadas para dar um bom acabamento.

Locais das emendas e locais com muito risco devem ser lixados

primeiro com lixa grana 80, depois com grana 120 / 220 / 320 / 400 e

600, assim como todo o resto do tampo se possível.

Para acabamentos:

Fosco: lixa 320

Semi - brilho:  lixa 600

Brilho: 600 + massa de polimento

  - As peças devem ser lavadas com bucha Scoth Brite para remover as

impurezas da lixa.

8.3    Peças de cor escura precisam ser polidas com massa de polir.

## 9.  APLICAÇÃO  VERTICAL

9.1   Para  aplicações   verticais   é   necessário   regularizar   as   paredes

aplicando placas de MDF com parafuso e bucha.

9.2   Cole  as  placas  de  Superfície Sólida Mineral (SSM) com silicone no

MDF (aplique  cola  quente para segurar as placas até que  o silicone

seque).

  - Placas de 6mm são mais leves e fáceis de se ajustar.

9.4   Se precisar emendar juntas horizontais são mais fáceis  com  silicone

ou adesivo.

  - Deixe 3mm dos lados das paredes para dilatação.

  - Aplique silicone entre uma parede e outra nos ângulos.

9.7   As juntas feitas com adesivo necessitam de reforço  por trás. (Encaixe

uma tira de SSM no MDF no local das juntas).

  - Não faça aplicações em locais aquecidos como saunas.

9.9   Não   parafuse  diretamente  sobre   as  placas  de  Superfície  Sólida

Mineral (SSM).

## INSTALAÇÃO

Dicas:

-  Local com pouco pó;

-  Apoios a cada 0,50 cm;

-  Tiras de MDF para apoio;

-  Lixa d’água para evitar o pó;

-  Junta de Dilatação;

-  Colar com silicone em superfície lisa;

-  Não colar em superfície áspera;

-  Aplicar cola quente para segurar a peça até o silicone secar.

## 11.  TERMOFORMAÇÃO

  - Faça alguns testes e determine o tempo que a peça deve ficar no forno.

  - Marcas brancas é sinal de tempo e temperatura excessiva.

  - As placas a serem termomoldadas devem ir ao forno já no tamanho

certo e lixado sem nenhuma fissura.

  - O molde deve ser composto de macho e fêmea com espaço igual à   espessura da placa.

  - A placa deve esfriar dentro do molde naturalmente.

  - Não termoformar peças com emendas ou colagem.

- Manual revisado pelo grupo da ASSM – 15/10/2003